2022年河南省中等职业教育技能大赛

焊接技术项目（教师组、学生组）比赛试题

一、命题标准

依据《国家职业技能标准》(焊工)三级/高级技能相关技能操作进行竞赛命题。

二、竞赛项目

焊工技能操作竞赛分3个项目（详见下表）：

- 板-板对接仰位焊4G（SMAW111）；

- 板-板对接立焊3G（药芯焊丝CO2气保焊GMAW136）；

3. 管-管对接斜45°焊6G（GTAW141）

表一：技能操作竞赛项目

| 竞赛项目 | 材质 | 赛件规格 （mm） | 焊接方法 | 焊材型号、规格 （mm） | V形坡口角度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板-板对接 仰位焊（4G） | Q235 | 300×110×12 （一副） | SMAW | 焊条：Ф2.5、Ф3.2、Ф4.0（CHE507） | 单侧：30±1° |
| 板-板对接 立位焊（3G） | Q235 | 300×110×12 （一副） | GMAW136 | 焊丝:ER70S-6,Φ1.2。 | 单侧：30±1° |
| 管-管对接 斜45°焊（6G） | 20# | Φ60×4×125（一副） | GTAW141 | 焊丝： ER50-6；Φ2.5 | 单侧：30±1° |

实际操作项目附图

L

B

S

b

P

α

图1·

图2

B

S

b

P

α

D

b

L

S

p

图3

三、技能操作规范

技能操作规定：竞赛总时间210分钟，以现场技能操作方式考核。要求选手按图纸要求独立进行赛件的打磨、装配、焊接。操作项目设置内容包括：焊条电弧焊、二氧化碳气体保护焊、钨极氩弧焊。考核选手操作的规范性、安全文明生产等，在竞赛过程中进行考核。

1.赛件组对规定：

组对时间计入到竞赛总时间内。

组对时赛件的间隙、钝边、反变形，均由参赛选手自定。

2.定位焊规定：

板对接焊缝的定位焊应在正面坡口内两端20mm范围内，两端不允许加引弧板和引出板。

管的定位焊在正面坡口内，6G定位焊点数不得超过2点,定位焊缝≤10mm。

定位焊应采用与正式焊接相同的焊接方法和焊接材料，焊材规格由参赛选手在大赛提供的范围内自选。

所有赛件一次组对完成。赛件在组对过程中出现问题，

由参赛选手自己修复，不得调换。

3.上架固定规定

规定在6G位置施焊的管件，上架固定时，应在焊接开始前标记12点钟的位置，定位焊不准设在仰焊位置（即5－7点钟位置）。

每个赛件上架固定后，举手示意裁判按照规定检查

确认后方可施焊。

4.焊接操作规定：

焊接过程中，禁止使用电动工具。

所有焊缝均采用单面焊双面成形完成。

焊接时，焊缝中心点距地面不得高于1.2米。

焊接过程中，赛件不准取下、移动或改变焊接位置。

6G位置的管-管对接焊，均应沿两半圆自下而上焊接。

氩弧焊不允许重熔。

3G 4G板材对接焊，焊缝根部焊道与表面焊道需沿同一方向焊接，不允许采用多层多道焊接。

5.打磨及焊缝清理规定：

组对点焊前，允许对坡口及两侧20mm范围进行打磨。

组对点焊完成后，允许对点固焊缝范围进行打磨。

操作完成后，参赛选手应认真清理赛件表面的焊渣、飞溅，但不能破坏焊缝表面的原始成形。

6.赛件评判规范：

内射线探伤依据评分标准执行。

外观检部测依据评分标准执行。

四、技术平台

1.本赛项使用的设备由焊机厂商提供赞助，具体型号如下：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化手工氩弧焊机 | ZX7-400STG（Ⅳ型数字） | 奥太电气有限公司 |
| 2 | 气保焊机 | NBC-350（Ⅲ型数字） | 奥太电气有限公司 |
| 3 | 氩气气瓶 | 纯度99.99% |  |
| 4 | 二氧化碳 | 纯度99.5% |  |

2.材料要求：

| 序号 | 规格 | 型号 | 牌号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φ2.5mm焊条 | E5015 | 天津金桥CHE507 |
| 2 | Φ3.2mm焊条 | E5015 | 天津金桥CHE507 |
| 3 | Φ4.0mm焊条 | E5015 | 天津金桥CHE507 |
| 4 | Φ1.2mm焊丝药芯 | ER70S-6 | 天津金桥ER70S-6 |
| 5 | Φ2.5mm氩弧焊丝 | ER50-6 | 天津金桥ER50-6 |

3.选手需自备工具清单

面罩、手套、锤子、錾子、锉刀、钢丝刷、砂纸、钢直尺、活动板子（12寸）、直磨机、角磨机、钢丝钳、钢锯条、劳动保护用品（工作服、鞋、帽、平光镜）、钨极（Ф2.5）。

五、焊工技能操作赛件的检测项目与评分标准

（一）成绩评定原则

赛项最终得分：100分。竞赛名次按成绩由高至低排序，总成绩相同者，以竞赛所有赛件先完成者为先, 竞赛赛件完成时间相同时，以4G成绩高者为先。

每场次竞赛结束时，对技能操作赛场将进行必要封闭或隔离，及时封存竞赛赛件，并存放至指定区域。

在竞赛过程中，发现有作弊行为者，将取消其参赛项目的得分。

- 操作竞赛评分方法为结果评分，采用明暗码制度，双人裁判，即每个赛件都有两名裁判执裁评分。

- 采用扣分制评分，评分表要求注明扣分值和扣分原因，要求裁判员签字，再由裁判长组织裁判对评判成绩前10名赛件复审，复审采用交叉审核后，裁判长签字确认成绩。

- 技能成绩与职业素养成绩确认后，由裁判长组织各相关人员公开解码，进行成绩汇总，复审确认最终成绩。

（二）外观检测依据评分标准执行（50分）

1.选手试焊机设备电流时，只能在统一发给的引弧板上进行，不准在夹具上试电流，否则按违反考场规定处理，扣实得分5分。

2.板件两端各20mm范围内不评分，对其余焊缝进行正、反面100％外观检查及射线检测评分。检测项目与评分标准（见表二）。

3.板件两端各20mm范围内不评分，对其余焊缝进行正、反面100％外观检查及射线检测评分。检测项目与评分标准（见表三）。

4. 管-管对接斜45°焊Φ60×4×125：焊缝正反面外观检查，检测项目与评分标准（见表四）。

外观评定为0分的赛件，不再进行探伤检测，此单项分数

直接做0分处理。

（三）探伤检测（50分）

无损探伤检验要求委托具有无损检测资质的第三方机构独立评判,并出具检测结果报告。

- 内部射线探伤依据评分标准执行。

探伤成绩占技能操作竞赛成绩的比重为50％。

- 焊接赛件射线底片评分标准参照：《承压设备无损检测》NB/T 47013.2-2015。

- 评分标准：（以所拍片中最差一张为判分依据）

①Ⅰ级无缺陷50分。

②Ⅰ级有缺陷40分。

③Ⅱ级片30分。

④Ⅲ级片为0分。

六、配分表

| 项目 | 外观检查 | 射线检测 | 单项满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 板对接仰焊（4G） | 50 | 50 | 35 |
| 板对接立焊（3G） | 50 | 50 | 30 |
| 斜45°管（6G） | 50 | 50 | 30 |
| 职业素养 |  |  | 5 |
| 总分 | 150 | 150 | 100 |

七、焊工竞赛安全操作规则

- 竞赛组委会要求保障灭火设备等安全设施的正常运行。

- 赛前，裁判应让选手了解灭火设备及紧急出口的路线位置。

- 参赛选手竞赛时必须按规定穿戴劳保防护用品，按安全操作规程操作。遇到突发问题，如设备故障等，应立即告知裁判，不得自行处理。

- 焊接前，应检查焊接设备和护具是否完好，赛场地点是否安全，确认为正常后方能进行操作，防止发生火灾、爆炸、触电和灼伤等事故。

- 使用角向磨光机打磨工件时，应遵守相应的安全操作规程，禁止工具带病工作。打磨时工件应固定良好，穿戴好防护眼镜、防尘口罩等劳保防护用品。操作时加力应要平稳，不得用力过猛。注意打磨火花飞出方向不要对着其他人员，操作角度不方便时，应通知他人避让后方可进行操作。

- 焊接完毕，应自觉关闭设备电源开关以及气瓶阀门。仔细检查、清理赛位卫生，确认没有安全隐患后方可离开。

CO2焊板状（3G）外观检查项目及评分标准

表二：

| 明码号 |  |  | 评分员 签 名 |  |  |  | 合计分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 标准、分数 | 焊 缝 等 级 |  |  |  |  |  |  | 实际 得分 |
|  |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅲ |  | Ⅳ |  |
| 焊缝余高 | 标准（mm） | 0～2 |  | >2，≤3 |  | >3，≤4 |  | >4，<0 |  |
|  | 分 数 | 5 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  |
| 焊缝高低差 | 标准（mm） | ≤1 |  | >1，≤2 |  | >2，≤3 |  | >3 |  |
|  | 分 数 | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  |
| 焊缝宽度 | 标准（mm） | >16，≤20 |  | >20，≤21 |  | >21，≤22 |  | ≤16，>22 |  |
|  | 分 数 | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |
| 焊缝宽窄差 | 标准（mm） | ≤1.5 |  | >1.5，≤2 |  | >2，≤3 |  | >3 |  |
|  | 分 数 | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |
| 气孔 | 标准（mm） | 0 |  | 气孔≤Φ1.5 数目：1个 |  | 气孔≤Φ1.5 数目：2个 |  | 气孔>Φ1.5或数目>2个 |  |
|  | 分 数 | 5 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  |
| 咬 边 | 标准（mm） | 0 |  | 深度≤0.5 且长度≤15 |  | 深度≤0.5 长度>15， ≤30 |  | 深度>0.5 或长度>30 |  |
|  | 分 数 | 8 |  | 6 |  | 3 |  | 0 |  |
| 未焊透 | 标准（mm） | 0 |  | 深度≤0.5 且长度≤15 |  | 深度≤0.5 长度>15，≤30 |  | 深度>0.5 或长度>30 |  |
|  | 分 数 | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |
| 背面焊缝 凹 陷 | 标准（mm） | 0 |  | 深度≤0.5 且长度≤15 |  | 深度≤0.5 长度>15，≤30 |  | 深度>0.5 或长度>30 |  |
|  | 分 数 | 5 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  |
| 错 边 量 | 标准（mm） | 0 |  | ≤0.7 |  | >0.7，≤1.2 |  | >1.2 |  |
|  | 分 数 | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |
| 角 变 形 | 标准（mm） | 0～1 |  | ≥1，≤3 |  | >3，≤5 |  | >5 |  |
|  | 分 数 | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |
| 焊缝正面外表成形 | 标准（mm） | 优 |  | 良 |  | 一般 |  | 差 |  |
|  |  | 成形美观， 焊纹均匀细密，高低宽窄一致 |  | 成形较好，焊纹均匀，焊缝平整 |  | 成形尚可，焊缝平直 |  | 焊缝弯曲，高低宽窄明显，有表面焊接缺陷 |  |
|  | 分 数 | 5 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  |

注：1、焊缝未盖面、焊缝表面及根部已修补或试件做舞弊标记则该单项作0分处理。

2、凡焊缝表面有裂纹、夹渣、未熔合、焊瘤等缺陷之一的，该试件外观为0分。

3、电弧擦伤1处扣5分，2处以上扣10分。

焊条电弧焊板状（4G）外观检查项目及评分标准

表二：

| 明码号 |  |  | 评分员 签 名 |  |  |  | 合计分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 标准、分数 | 焊 缝 等 级 |  |  |  |  |  |  | 实际 得分 |
|  |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅲ |  | Ⅳ |  |
| 焊缝余高 | 标准（mm） | 0～2 |  | >2，≤3 |  | >3，≤4 |  | >4，<0 |  |
|  | 分 数 | 5 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  |
| 焊缝高低差 | 标准（mm） | ≤1 |  | >1，≤2 |  | >2，≤3 |  | >3 |  |
|  | 分 数 | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  |
| 焊缝宽度 | 标准（mm） | >16，≤20 |  | >20，≤21 |  | >21，≤22 |  | ≤16，>22 |  |
|  | 分 数 | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |
| 焊缝宽窄差 | 标准（mm） | ≤1.5 |  | >1.5，≤2 |  | >2，≤3 |  | >3 |  |
|  | 分 数 | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |
| 气孔 | 标准（mm） | 0 |  | 气孔≤Φ1.5 数目：1个 |  | 气孔≤Φ1.5 数目：2个 |  | 气孔>Φ1.5或数目>2个 |  |
|  | 分 数 | 5 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  |
| 咬 边 | 标准（mm） | 0 |  | 深度≤0.5 且长度≤15 |  | 深度≤0.5 长度>15， ≤30 |  | 深度>0.5 或长度>30 |  |
|  | 分 数 | 8 |  | 6 |  | 3 |  | 0 |  |
| 未焊透 | 标准（mm） | 0 |  | 深度≤0.5 且长度≤15 |  | 深度≤0.5 长度>15，≤30 |  | 深度>0.5 或长度>30 |  |
|  | 分 数 | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |
| 背面焊缝 凹 陷 | 标准（mm） | 0 |  | 深度≤0.5 且长度≤15 |  | 深度≤0.5 长度>15，≤30 |  | 深度>0.5 或长度>30 |  |
|  | 分 数 | 5 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  |
| 错 边 量 | 标准（mm） | 0 |  | ≤0.7 |  | >0.7，≤1.2 |  | >1.2 |  |
|  | 分 数 | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |
| 角 变 形 | 标准（mm） | 0～1 |  | ≥1，≤3 |  | >3，≤5 |  | >5 |  |
|  | 分 数 | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |
| 焊缝正面外表成形 | 标准（mm） | 优 |  | 良 |  | 一般 |  | 差 |  |
|  |  | 成形美观， 焊纹均匀细密，高低宽窄一致 |  | 成形较好，焊纹均匀，焊缝平整 |  | 成形尚可，焊缝平直 |  | 焊缝弯曲，高低宽窄明显，有表面焊接缺陷 |  |
|  | 分 数 | 5 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  |

注：1、焊缝未盖面、焊缝表面及根部已修补或试件做舞弊标记则该单项作0分处理。

2、凡焊缝表面有裂纹、夹渣、未熔合、焊瘤等缺陷之一的，该试件外观为0分。

3、电弧擦伤1处扣5分，2处以上扣10分。

Ф60×4×125管对接斜45°焊（6G）外观检查项目及评分标准

表四 ：

| 明码号 |  |  | 评分员 签 名 |  |  |  | 合计分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 标准、分数 | 焊 缝 等 级 |  |  |  |  |  | 实际 得分 |
|  |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅲ | Ⅳ |  |
| 焊缝余高 | 标准（mm） | 0～2 |  | >2，≤3 |  | >3，≤4 | >4，<0 |  |
|  | 分 数 | 6 |  | 4 |  | 2 | 0 |  |
| 焊缝高低差 | 标准（mm） | ≤1 |  | >1，≤2 |  | >2，≤3 | >3 |  |
|  | 分 数 | 6 |  | 4 |  | 2 | 0 |  |
| 焊缝宽度 | 标准（mm） | 7--8 |  | >6，≤9 |  | >5，≤10 | >5，<10 |  |
|  | 分 数 | 6 |  | 4 |  | 2 | 0 |  |
| 焊缝宽窄差 | 标准（mm） | ≤1 |  | >1，≤2 |  | >2，≤3 | >3 |  |
|  | 分 数 | 6 |  | 4 |  | 2 | 0 |  |
| 咬 边 | 标准（mm） | 无咬边 |  | 深度≤0.5 且长度≤15 |  | 深度≤0.5 长度>15， ≤30 | 深度>0.5 或长度>30 |  |
|  | 分 数 | 10 |  | 7 |  | 4 | 0 |  |
| 背面焊缝 凸出高度 | 标准（mm） | 0～1 |  | >1，≤2 |  | >2，≤3 | >3， |  |
|  | 分 数 | 6 |  | 4 |  | 2 | 0 |  |
| 错 边 量 | 标准（mm） | 0 |  | ≤1 |  | >1，≤2 | >2 |  |
|  | 分 数 | 3 |  | 2 |  | 1 | 0 |  |
| 焊瘤 | 标准（mm） | 无焊瘤 |  |  |  | 有焊瘤 |  |  |
|  | 分 数 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |
| 焊缝正面外表成形 | 标准（mm） | 优 |  | 良 |  | 一般 | 差 |  |
|  |  | 成形美观， 焊纹均匀细密，高低宽窄一致 |  | 成形较好，焊纹均匀，焊缝平整 |  | 成形尚可，焊缝平直 | 焊缝弯曲，高低宽窄明显，有表面焊接缺陷 |  |
|  | 分 数 | 5 |  | 3 |  | 1 | 0 |  |

注：1、焊缝未盖面、焊缝表面及根部已修补或试件做舞弊标记则该单项作0分处理。

2、凡焊缝表面有裂纹、夹渣、未熔合、未焊透、气孔等缺陷之一的，该试件外观为0分。

3、这里的焊瘤是指流淌到焊缝以外未融合母材上形成的Ф＞3㎜的满溢金属。

4、电弧擦伤1处扣5分，2处以上扣10分。